Министерство высшего и среднего специального образования БССР

БЕЛОРУССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольных работ по дисциплине Теория резания для студентов заочного факультета специальности 0501

Минск 1986

Министерство высшего и среднего специального образования БССР

БЕЛОРУССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольных работ
по дисциплине "Теория резания"
для студентов заочного факультета

специальности 0501

Минск 1986

УДК 621.9.014

В данной разработке приведены программа курса, разработанная в соответствии с типовой программой УМТ‒Т‒5/1086, утвержденной 20.06.1984 г., а также задания на контрольные работы и указания по их выполнению.

Составили:

Е.Э.Фельдштейн, М.Л.Еременко

Рецензенты;

кафедра "Инструментальное производство" Пензенского политехнического института, зав. кафедрой "Металлорежущие станки и инструменты", канд.техн.наук, доц.

В.И.Ходырев

(С)Белорусский политехнический институт, 1986.

Введение

На машиностроительных заводах обработка металлов резанием (со снятием стружки) занимает до 30‒50% общего объема работ. Поэтому понятно, как велико значение повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, повышения качества деталей при обработке металлов резанием.

Глубокое понимание процессов, происходящих при резании металлов, позволяет установить наиболее рациональные методы обработки, рассчитать наивыгоднейшие режимы резания, лучше использовать сложное оборудование современных механических цехов, обеспечить создание более совершенных высокопроизводительных инструментов.

Изучение курса "Теория резания‒»‒ преследует цель дать студенту основные сведения о процессе резания металлов, понимание природы физических явлений, сопровождающих этот процесс, научить применять полученные теоретические знания на практике. Этот курс служит базой для усвоения дисциплин: "Проектирование металлорежущего инструмента‒»‒, "Металлорежущие станки и промышленные роботы", "Технология машиностроения".

Для успешного усвоения курса "Теория резания" учебным планом специальности 0501 предусмотрено выполнение двух контрольных работ, 14 часов лабораторных работ /5/, установочные лекции в объеме 4/30 часов и зачет по курсу. Ниже приводится программа и контрольные вопросы, составленные в соответствии с типовой программой курса "Теория резания", утвержденной 20.06.1984г., индекс ‒ УМТ‒Т‒5/1086.

- Программа курса и вопросы для самопроверки

Тема 1. Введение. Преимущественное распространение обработки, резанием в машиностроении й сравнение ее с другими методами обработки. Значение обработки резанием в настоящее время и в будущем в свете технической политики КПСС, Советского правительства по приоритетному развитию машиностроения, его автоматизации и повышению технического уровня выпускаемой продукции.

Предмет теории резания. Связь ее с фундаментальными и обще‒ техническими науками. Методология курса. Его значение в подготовке инженеров спец.0501. Основные этапы становления и развития науки о резании.

Литература: /4, с.5‒6/ и материалы периодической печати по машиностроению.

Контрольные вопросы:

- В каком направлении будет развиваться металлообрабатывающая промышленность?

- Какие основные этапы в развитии науки о резании металлов?

Тема 2. Краткие сведения о современных инструментальных режущих материалах.

Требования к механическим, физическим и химическим свойствам режущих материалов. Основные виды современных инструментальных материалов и направления их совершенствования.

Литература: /1, с.85‒112/; /2, с. 11‒31/; /4, с.27‒36/.

Контрольные вопросы:

- Каковы основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам?

- Каковы особенности различных марок инструментальных материалов и области их наиболее эффективного использования?

- В чем состоят характерные особенности минералокерамики и какова область ее применения?

- Каковы основные свойства сверхтвердых инструментальных материалов и области их использования для режущего инструмента?

Тема 3. Основные понятия, термины и определения обработки резанием.

Понятие о кинематической схеме резания. Виды обработки резанием и присущие им кинематические схемы. Классификация видов резания по признакам: свободное и несвободное, прямоугольное и косоугольное, однолезвийное и многолезвийное и др.

Обрабатываемая поверхность. Обработанная поверхность и поверхность резания при основных видах обработки. Передняя и задняя поверхности режущего клина, режущая кромка и режущее лезвие. Геометрические параметры режущих инструментов в условиях свободного и несвободного резания. Углы заточки и рабочие углы резца сверла, фрезы, соотношения между ними. Толщина и ширина среза при свободном и несвободном резании с постоянным и переменным сечением среза. Суммарное сечение среза при работе многолезвийными инструментами.

Режим резания и его элементы. Машинное (основное) время операции.

Литература: /4, с.7‒27/; /2, с.31‒81/.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под свободным и несвободным резанием?

- Какая существует зависимость между глубиной резания и шириной срезаемого слоя, между толщиной срезаемого слоя и подачей?

- Приведите определение координатных и секущих плоскостей.

- Изобразите на эскизе токарный проходной резец; обозначьте углы в основной плоскости и плоскости резания, в главной и вспомогательной секущих плоскостях; дайте определение этих углов.

- Как изменяются углы токарного резца в зависимости от установки выше и ниже оси вращения обрабатываемой детали,  в процессе резания?

- Изобразите на эскизе режущую часть спирального сверла, укажите основные элементы и геометрические параметры его режущей части, с

- Изобразите на эскизе схему резания при сверлении и рассверливании, укажите глубину резания, подачу, ширину и толщину срезаемого слоя.

- Как изменяются передние и задние углы вдоль режущей кромки спирального сверла?

- Изобразите на эскизе цилиндрическую фрезу с винтовыми зубьями и торцовую фрезу. Приведите определения геометрических параметров режущей части этих фрез. Нарисуйте зуб фрезы и обозначьте его углы.

- Изобразите на эскизах схемы резания основными типами фрез, укажите глубину резания, подачу, толщину и ширину срезаемого слоя.

- Как определяется максимальная и средняя толщина срезаемого слоя при цилиндрическом и торцовом фрезеровании?

- Перечислите элементы режимы резания при Точении, сверлении, фрезеровании.

Тема 4, Пластическая деформация, трение и контактные явления при резании.

Виды стружек: сливные, элементные, скалывания, надлома.

Образование сливной стружки при свободном прямоугольном резании. Одновременная деформация срезаемого слоя в переходной пластически деформируемой зоне и образовавшейся стружки при ее движении по передней поверхности инструмента. Схемы переходной пластически деформируемой зоны. Определение длины, площади условной плоскости сдвига и угла сдвига.

Усадка стружки и ее зависимости от угла сдвига и других факторов процесса резания. Зависимость относительного сдвига, при резании от угла сдвига. Скорость деформирования и скорость деформации при резании. Основные уравнения кинематики стружкообразования: соотношения между скоростью резания, скоростью сдвига и скоростью стружки. Особенности стружкообразования при несвободном резании. Направление схода стружки.

Сопротивление металлов пластическому деформированию в условиях резания. Влияние на сопротивление пластическому деформированию механических и теплофизических свойств обрабатываемого материала и интенсивности деформации. Определяющая роль температурно‒скоростного фактора.

Длина контакта инструмента со стружкой и поверхностью резания. Контактные явления в процессе стружкообразования. Физико‒химическая активация трущихся металлических поверхностей и их физические причины: адгезия, диффузия, схватывание и перенос металла, адсорбция, хемосорбция, химические реакции вновь возникающих при резании поверхностей друг с другом и с воздухом. Области пластического и упругого контакта на передней поверхности. Эпюры нормальных и касательных напряжений по длине контакта и средние контактные напряжения. Коэффициенты трения при резании, их постоянная и переменная составляющие, факторы, влияющие на коэффициент трения

Образование наростов на режущем инструменте и налипов на контактных поверхностях как результат явлений схватывания и переноса металлов. Влияние нароста на процесс стружкообразования, качество обработанной поверхности и износ инструмента. Влияние на нарост свойств обрабатываемых инструментальных материалов, геометрии инструмента, элементов режима резания.

Литература: /1, с.25‒65/; /2, с.85‒142/; /3, с.53‒67, с.170‒169/.

Контрольные вопросы:

- Каковы условия стружкообразования различных типов стружек?

- Как происходит стружкообразование; каковы его Основные параметры и соотношения между ними?

- Что такое усадка стружки и относительный сдвиг?

- Каковы соотношения между скоростью резания, скоростью сдвига и скоростью стружки?

- Дать характеристику контактных явлений в процессе стружкообразования и их физических причин; как изменяется характер напряжений вдоль длины контакта?

- Охарактеризуйте коэффициенты трения при резании.

- В чем заключается физическая сущность наростообразования? Как нарост влияет на процесс резания и как условия резания влияют на нарост?

Тема 5. Силы, работа и вопросы динамики резания.

Сила на передней поверхности инструмента в условиях свободного прямоугольного резания и ее составляющие. Силы, действующие в направлении плоскости сдвига и нормально к ней. Угол действия.

Силы на задней поверхности инструмента. Силы при точении, сверлении, фрезеровании. Общая сила резания и ее проекции. Работа и мощность резания. Влияние на силы резания элементов режима резания и геометрических параметров инструмента. Экспериментальные методы измерения сил резания. Общая структура расчетных формул для определения проекции силы' резания, крутящих моментов и мощности резания для различных видов обработки. Использование расчетов и закономерностей изменения сил резания для расчета деталей станков, приспособлений и инструмента.

Возникновение вибраций (колебаний) ‒ основной вопрос динамики резания. Причины возникновения вынужденных колебаний и автоколебаний. Влияние различных факторов на частоту и амплитуду колебаний.

Литература: /1, с.65‒70; с.162‒199/; /2, с.187‒247/; /4, с.59‒61/.

Контрольные вопросы:

- Проанализируйте схему действия сил при свободном прямоугольном резании.

- Изобразите на эскизе схему действия сил при точении, сверлении и фрезеровании.

- Покажите графически зависимость составляющих силы резания Pz, Ру и Рx от различных факторов.

- Какие основные типы динамометров применяются для измерения составляющих силы резания?

- Напишите экспериментальные формулы для подсчета составляющих силы резания при точении, сверлении, фрезеровании.

- Определите мощность, затрачиваемую при точении, сверлении, фрезеровании.

- Какое влияние оказывает на осевую силу и крутящий момент угол наклона винтовой канавки и угол при вершине сверла?

- Проанализируйте влияние различных факторов, входящих в формулы для определения окружной (тангенциальной) силы при цилиндрическом и торцовом фрезеровании.

- Каковы основные причины возникновения вынужденных колебаний и автоколебаний?

Тема 6. Теплофизика резания.

Баланс теплоты при резании металлов. Уравнение теплового баланса. Законы распределения температур на контактных поверхностях инструмента и температура резания, их взаимосвязь с другими физическими явлениями при резании металлов, влияние на температуру элементов режима резания, материала и геометрических параметров инструмента. Оптимальная температура резания и методы ее определения.

Литература: /1, с.70‒78/; /2, с.142‒163/; /4, с.81‒99/.

Контрольные вопросы: •

- Из каких составляющих состоит работа, затрачиваемая на резание?

- Каковы источники образования теплоты в процессе резания? Как распределяется теплота?

- Какое влияние оказывают элементы режима резания на температуру резания?

- Как влияют на температуру свойства обрабатываемого и инструментального материалов и геометрические параметры инструментов?

Тема 7. Изнашивание, стойкость и прочность режущих инструментов.

Основные механические и физико‒химические явления, приводящие к изнашиванию рабочих поверхностей инструментов: действие абразивных частиц, адгезия, диффузия, схватывание и перенос вещества, химическое взаимодействие с окружающей средой, анодное растворение.

Внешняя картина изнашивания передней и задней поверхности инструмента. Изменение величины износа и скорости изнашивания во времени. Интенсивность изнашивания и ее зависимость от скорости резания и других факторов.

Критерии затупления (виды отказов) в условиях нормального изнашивания. Стойкость инструментов, ее зависимость от скорости резания, элементов сечения среза и других факторов. Законы распределения стойкости. Вероятная средняя стойкость и коэффициент вариации стойкости. Понятие о радиальном износе и размерной стойкости инструмента. Относительный радиальный линейный, поверхностный и объемный износы.

Разрушение инструментов как результат образования и развития трещин. Классификация разрушений по их механизму. Влияние физико‒механических и химических свойств обрабатываемого и инструментального материалов, режима резания и других факторов на микро и микроразрушения инструмента.

Надежность инструмента и важность этого показателя в условиях ГАП. Управление надежностью и пути ее повышения.

Необходимость автоматической диагностики работоспособности инструмента в условиях ГАП. Возможные физические принципы дистанционной диагностики.

Литература: /1, с.112‒160/; /2, с.163‒187/, /4, о.99‒119/.

Контрольные вопросы:

- Охарактеризуйте основные механические и физико‒химические явления, приводящие к изнашиванию рабочих поверхностей инструментов.

- Изобразите на эскизе схему износа резца зуба фрезы, укажите величину допустимого износа.

- Каково влияние на величину износа и его характер элементов режима резания?

- Что такое критерий затупления, оптимальный и технологический износ? Как определяется величина допустимого износа?

- Как происходит износ отдельных элементов режущей части сверла? По каким элементам режущей части сверла принимается износ на критерий затупления и какова величина допустимого износа?

- В чем смысл радиального и относительных износов?

- Какова зависимость между стойкостью резца и скоростью

резания? "	1

- Какие факторы влияют на стойкость резцов, сверл, фрез?

- Почему глубина резания влияет на стойкость в меньшей степени, чем подача, а на силы резания ‒ в большей степени?

- В чем заключаются причины разрушения режущих инструментов?

- В чем смысл понятия надежность режущего инструмента?

Тема 8. Образование геометрии обработанной поверхности, напряженности и свойства металла поверхностного слоя обрабатываемой детали.

Остаточные сечения среза и высота неровностей, рассчитанная по геометрическим зависимостям. Структура экспериментальных формул для определения шероховатости поверхности в зависимости от . различных факторов и с учетом наростообраэования.

Неоднородность деформированного состояния металла в зоне, примыкающей к режущим лезвиям. Округление лезвия и его влияние на распространение пластических деформаций вглубь материала детали. Понятие о глубине и степени наклепа, зависимость их от различных факторов.

Остаточные напряжения в поверхностном слое детали и влияющие на них факторы. Методы исследования наклепа и остаточных напряжений.

Литература: /4, с.22‒28, 51‒53/.

Контрольные вопросы:

- Как формируется микрогеометрия обработанной поверхности?

- В чем состоит физическая сущность образования наклепа? Как влияет наклеп на качество обработанной поверхности?

- Какие существуют методы исследования наклепа и остаточных напряжений в поверхностном слое?

Тема 9. Особенности резания при абразивной обработке.

Краткие сведения об абразивных материалах. Абразивный и алмазный круг и их характеристики. Особенности резания абразивными зернами по сравнению с резанием лезвийными инструментами. Вероятное количество зерен, расположенных на единице рабочей поверхности абразивного инструмента и фактически работающих (активных) зерен. Элементарное вероятное сечение среза зерном. Мгновенное суммарное сечение среза. Зависимости для расчета сил резания и эффективной мощности шлифования. Затупление зерен круга, потеря ими режущей способности и ее восстановление (правка). Стойкость кругов. Скоростное и силовое шлифование. Оптимизация режимов шлифования.

Литература: /1, с.372‒394/; /4, с.518‒553/.

Контрольные вопросы:

- Перечислите современные абразивные материалы и связки.

- Расшифруйте основные характеристики шлифовального круга.

- Приведите схемы различных видов шлифования.

- Каковы специфические особенности процесса резания при шлифовании ?

- Приведите схему действия сил при наружном круглом шлифот вании.

- Что понимается под глубиной срезаемого слоя, его толщиной й мгновенным сечением?

- В чем сущность износа шлифовального, круга? Что понимается под стойкостью шлифовального круга?

- По каким формулам подсчитывается сила резания и мощность при шлифовании?

- Какие правила существуют для выбора шлифовального круга?

- Каковы особенности скоростного шлифования?

- Каков порядок выбора режима резания при шлифовании?

Тема 10. Регулирование параметров процесса резания путем воздействия на поверхностные явления и подвода дополнительных источников энергии. ’

Резание с применением смазочно‒охлаждающих жидкостей (СОЖ) и других технологических сред. Охлаждающее, режущее и защитное действие технологических сред. Основные практические результаты применения технологических сред. Группы СОЖ, твердые аэрозольные среды, поверхностные активные вещества, металлы и сплавы. Общие требования к ним. Методы и результаты применения ПАВ. Методы ввода технологических сред в зону резания.

Особенности резания инструментами с. тонкопленочными покрытиями.

Особенности резания с подводом дополнительной энергии (с вибрациями, с подогревом и т.д.).

Литература: /1, с.160‒182/; /4, с.86‒91/.

Контрольные вопросы:

- Охарактеризуйте действие технологической среды в процессе резания.

- Назовите основные группы технологических сред и общие требования к ним.

- Каковы особенности резания с подводом дополнительной энергии?

Тема 11. Обработка резанием как система.

Понятие о системе резания как целостной системе. Структура системы. Факторы состояния (вход) и параметры функционирования (выход) системы. Одновременное действие в системе механических, тепловых, адгезионных, диффузионных, химических, электрических, магнитных и других взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений» Важность роли механических и тепловых явлений, определяющих качество поверхностного слоя и погрешности обработки, интенсивность протекания адгезионных, диффузионных и других явлений, изнашивание и стойкость инструмента, производительность обработки.'

Формирование математической модели системы резания.

Подход к обработке резанием с позиций теории автоматического регулирования. Рабочий процесс как элемент, связывающий факторы состояния с параметрами функционирования. Построение систем с обратной связью. Роль микропроцессорной техники, ЭВМ, адаптивного управления.

Литература: /1, с.213‒279/.

Контрольные вопросы:

- Перечислите факторы состояния и параметры функционирования системы резания.

- Рассмотрите действие в системе механических, тепловых, адгезионных и других взаимосвязанных явлений.

- Проанализируйте процесс резания как процесс с обратной связью.

Тема 12. Оптимизация процессов обработки резанием.

Понятие об обрабатываемости материалов резанием. Основные показатели обрабатываемости. Методы определения обрабатываемости. Необходимость оптимизации сочетания свойств обрабатываемого и инструментального материала, геометрических параметров инструмента и технологической среды. Скорость резания, обеспечивающая заданную стойкость.

Классификация материалов по обрабатываемости резанием. Обрабатываемость сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов. Улучшение обрабатываемости путем введения специальных добавок в состав металла. Основные особенности обработки резанием труднообрабатываемых материалов и пластмасс.

Задача оптимизации режима резания. Целевые функции, соответствующие различным критериям оптимизации. Технические ограничения и их математическое описание. Применение ЭВМ и. микропроцессоров для оптимизации режима резания. Оптимальные значения стойкости режущего инструмента.

Приближенная оптимизация режима резания с использованием нормативно справочной литературы.

Литература: /5,с.139‒159/.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные показатели и методы определения обрабатываемости.

- Понятие о скорости резания, обеспечивающей заданную стойкость.

- Методы улучшения обрабатываемости.

- Перечислите основные особенности обработки резанием жаропрочных, титановых сплавов, пластмасс.

- В чем заключается принцип оптимизации режима резания?

- Какова последовательность назначения режима резания при точении? сверлении? фрезеровании?

2 Рекомендуемая литература

2.1 Основная литература

- Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов.‒М.; Высшая школа, 1974. —590 с.

- Бобров В.Ф., Основы теории резания металлов.‒М.:Машииостроение, 1975. — 341с. .

- Клушин М.И. Резание металлов.«М.:Машгиз, 1958. — 453 о.

  - Дополнительная литература

- Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Жигалко Н.И. Основы резания металлов и режущий инструмент.‒ Мн.:Выш. школа, 1984.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов.‒Мн.:Выш. школа, 1985.

- Ящерицын П.И., Дечко Э.М., Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э.

Расчет режимов резания на металлорежущих станках и автоматических линиях./Учебное пособие.‒ Мн.:БШ, 1978.

  - Литература для выполнения расчета режимов резания

- Общестроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках.‒ М.: Машиностроение, 1974. ‒

- Режимы резания металлов Под ред. Ю.В.Барановского. ‒ М.: Машиностроение, 1972.

- Справочник машиностроителя. Том.5. ‒ М.: Машиностроение, 1964.

10. Справочник‒металлиста. Том. 4. ‒ М.: Машгиз, 1959.

Справочник нормировщика машиностроителя. Том. 2. ‒ М.: Машгиз, 1961.

Примечание. Для выполнения контрольных работ не обязательно иметь полный набор литературы /8—13/; в зависимости от варианта можно ограничиться и одним справочником.

Последовательность назначения режимов резания приводится в /6/, а также в /4, с.134‒155, 196‒199, 221‒223, 250‒255 и т.д./

3 Указания по выполнению контрольных работ

Контрольные работы ставят своей целью закрепление знаний студента после проработки курса "Теория резания". Отвечать на вопросы контрольного задания студент должен подробно, с объяснением причин, вызывающих то ли иное явление, сопровождая ответы, где это возможно, формулами аналитической зависимости и графиками (с указанием источника приводимых данных).

Не следует переписывать текст учебника или учебного пособия. Четко и кратко выражая главную мысль, надо приложить общие положения к конкретным условиям рассматриваемой задачи.

Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, написана четко и разборчиво, с оставлением полей для замечаний рецензента. Страницы работы должны быть пронумерованы. Вычисления нужно приводить с такой степенью подробности, чтобы при проверке работы не было необходимости производить их вновь.

Иллюстрационные схемы и чертежи могут быть выполнены карандашом и размещаться среди текста.

Расчеты и обоснования следует подтвердить ссылками на соответствующие литературные источники с указанием страниц, номеров таблиц и т.д.

В конце контрольной работы надо дать перечень использованной литературы, указать дату выполнения и подписать работу. Зачтенные контрольные работы студент обязан сохранить и предъявить преподавателю при сдаче зачета.

Если контрольная работа не зачтена, то, направляя переписанную и исправленную работу на вторичную рецензию, студент должен приложить к ней незачтенную работу с замечаниями рецензента.

Каждая контрольная работа состоит из двух вопросов. Первый вопрос первой работы посвящен теоретическим разделам курса ‒ влиянию условий резания на различные стороны процесса резания (коэффициент трения при резании, деформации срезаемого слоя и стружки, силы резания, вибрации, температуру, период стойкости, шероховатость и наклеп обработанной поверхности и т.д.). Номер варианта в этом случае выбирается по последней цифре зачетной книжки.

В остальных случаях номер варианта выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки. Работы, вариант которых не соответствует этим цифрам, не рецензируются и не зачитываются.

4 Варианты контрольной работы № 1

4.1 Первый вопрос.

Охарактеризуйте влияние на различные стороны процесса резания:

1. Главного переднего угла инструмента.

2. Главного и вспомогательного углов в плане.

3. Главного заднего угла и угла наклона главной режущей кромки.

4. Скорости резания.

5. Подачи.

6. Глубины резания и радиуса вершины инструмента.

7. Свойств обрабатываемого и инструментального материалов.

8. Технологической среды и способа ее подвода в зону резания.

9. Раскройте влияние характера обработки, свойств обрабатываемого и инструментального материалов на выбор оптимальных геометрических параметров инструмента.

10. Охарактеризуйте взаимное влияние друг на друга условий трения и пластического деформирования, температуры резания, характера изнашивания инструмента.

4.2 Второй вопрос.

Рассчитать режим резания при токарной обработке детали на станке 16K20. (Паспортные данные станка приведены в приложении). Условия обработки приведены в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Данные ко второму вопросу работы № 1

| После-дние цифры № зач. книжки | Вид обработки | Диаметр заготов‒ки, мм | Диаметр после обработки, мм | Длина (ширина) обработки, мм | Ra, мкм | Тип заготовки | Марка обрабатываемого материала | ϭВ, МПа | НB, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Обтачивание напроход | 60 | 55 | 80 | 10 | Прокат | 45 | 600 | 2200 |
| 02 | Обтачивание в упор | 75 | 70 | 30 | 5 | Прокат | 2Х13 | 600 | 2000 |
| 03 | ‒»‒ | 60 | 65 | 50 | 5 | Поковка | 45 | 600 | 2200 |
| 04 | Обтачивание напроход | 100 | 96 | 50 | 10 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1900 |
| 05 | Растачивание в упор | 85 | 90 | 100 | 5 | ‒»‒ | КЧ‒37‒12 | ‒ | 1600 |
| 06 | ‒»‒ | 70 | 76 | 45 | 10 | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 07 | Растачивание напроход | 40 | 44 | 40 | 5 | Прокат | 65Г | 700 | 2500 |
| 08 | Обтачивание напроход | 120 | 110 | 100 | 10 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 09 | Обтачивание в упор | 115 | 110 | 65 | 10 | Отливка | КЧ33‒8 | ‒ | 1600 |
| 10 | Обтачивание напроход | 80 | 70h10 | 200 | 2,5 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 11 | ‒»‒ | 170 | 155h9 | 50 | 1,5 | Пред. обр. | 18ХГТ | 700 | 2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Растачивание напроход | 74 | 80 | 40 | 5 | Прокат | 40ХН | 700 | 2500 |
| 13 | Отрезка | 70 | 0 | =5 | 20 | Прокат | 65Г | 700 | 2400 |
| 14 | Подрезка торца | 120 | 0 | =2 | 10 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 15 | ‒»‒ | 150 | 0 | =3 | 10 | Отливка | КЧ‒35‒10 | ‒ | 1600 |
| 16 | ‒»‒ | 90 | 0 | =4 | 20 | Поковка | 40XН | 700 | 2200 |
| 17 | Растачивание в упор | 42 | 50 | 80 | 5 | Прокат | 1Х18Н9Т | 550 | 1800 |
| 18 | ‒»‒ | 88 | 100 | 50 | 10 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 19 | Обтачивание в упор | 38 | 40 | 60 | 5 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1600 |
| 20 | Растачивание напроход | 85 | 88H9 | 45 | 2 | Пред. обр. | 40Х | 700 | 2500 |
| 21 | Обтачивание в упор | 100 | 94h8 | 80 | 1,6 | Пред. обр. | 20Х | 550 | 1800 |
| 22 | ‒»‒ | 100 | 92 | 250 | 5 | Прокат | 40ХН | 700 | 2500 |
| 23 | Обтачивание напроход | 90 | 80h10 | 400 | 2,5 | Пред. обр. | 30 | 550 | 1800 |
| 24 | ‒»‒ | 120 | 110 | 25 | 5 | Отливка | Л80 | 550 | 1800 |
| 25 | ‒»‒ | 65 | 60h9 | 85 | 2 | Прокат | 45 | 600 | 2200 |
| 26 | Обтачивание в упор | 120 | 100 | 60 | 5 | Отливка | СЧ12 | ‒ | 1700 |
| 27 | ‒»‒ | 73 | 68 | 80 | 10 | Отливка | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 28 | Растачивание напроход | 98 | 116 | 80 | 10 | ‒»‒ | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 29 | ‒»‒ | 95 | 115 | 80 | 20 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 30 | Обтачивание в упор | 150 | 138 | 100 | 20 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2200 |
| 31 | Подрезка торца | 50 | 0 | =1 | 2,5 | Пред. обр. | 35ХГСА | 800 | 2500 |
| 32 | Отрезка втулки | 60 | 52 | =4 | 20 | Прокат | 18ХГТ | 700 | 2400 |
| 33 | Обтачивание напроход | 85 | 80h11 | 300 | 5 | Поковка | 45 | 600 | 2200 |
| 34 | Обтачивание в упор | 108 | 100h12 | 100 | 10 | Отливка с коркой | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 35 | Растачивание напроход | 50 | 55Н11 | 40 | 5 | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 36 | Подрезание торца | 50 | 0 | ‒ | 20 | Поковка | 50Г | 700 | 2500 |
| 37 | Отрезка | 30 | 0 | =3 | 20 | Прокат | 35 | 700 | 2400 |
| 38 | Обтачивание напроход | 51 | 50h9 | 150 | 1,5 | Пред. обр. | 30ХГСА | 800 | 2500 |
| 39 | Растачивание напроход | 144 | 150Н11 | 60 | 25 | Поковка с коркой | Х12 | 750 | 2700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Обтачивание в упор | 100 | 90h12 | 20 | 20 | Отливка с коркой | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 41 | Подрезание торца | 80 | 0 | =1 | 20 | Прокат | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 42 | Обтачивание в упор | 62 | 60h10 | 80 | 2 | Поковка | 50 | 650 | 2300 |
| 43 | Растачивание в упор | 42 | 40Н10 | 20 | 2,5 | Отливка | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 44 | Отрезка втулки | 40 | 30 | =4 | 20 | Прокат | 1Х18Н9Т | 550 | 1800 |
| 45 | Обтачивание напроход | 84 | 80h11 | 200 | 5 | Поковка | 40XН | 700 | 2600 |
| 46 | Подрезание торца | 75 | 0 | =5 | 10 | Поковка | 9XС | 650 | 2500 |
| 47 | Растачивание напроход | 86 | 80Н11 | 40 | 2 | Отливка | АЛ2 | ‒ | 500 |
| 48 | Обтачивание в упор | 31 | 30h9 | 50 | 1,5 | Пред. обр. | 20Х | 550 | 1800 |
| 49 | Подрезание торца втулки | 80 | 60 | =4 | 5 | Отливка | СЧ18 | ‒ | 2200 |
| 50 | Обтачивание напроход | 46 | 35h9 | 100 | 1 | Пред. обр. | 45 | 600 | 2200 |
| 51 | Обтачивание в упор | 82 | 76 | 40 | 20 | Поковка | 40XН | 700 | 2300 |
| 52 | Отрезка | 50 | 0 | =4 | 20 | Прокат | 30 | 550 | 1800 |
| 53 | Подрезка торца | 50 | 0 | =1 | 2 | Прокат | 655 | 700 | 2500 |
| 54 | Обтачивание напроход | 80 | 75h11 | 300 | 10 | Прокат | Л62 | 300 | 1500 |
| 55 | Обтачивание в упор | 95 | 90h12 | 60 | 5 | Поковка | У8 | 700 | 2500 |
| 56 | Обтачивание в упор | 310 | 300h11 | 80 | 20 | Отливка с коркой | 45Л | 650 | 2400 |
| 57 | Подрезка торца | 80 | 0 | =20 | 20 | Отливка | СЧ18 | ‒ | 2200 |
| 58 | Подрезка торца втулки | 80 | 60 | =1 | 10 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 59 | Отрезка втулки | 55 | 36 | =5 | 20 | Прокат | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 60 | Растачивание напроход | 115 | 120H9 | 40 | 2 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 61 | Обтачивание в упор | 65 | 60h10 | 100 | 2,5 | Поковка | 40Х | 650 | 2200 |
| 62 | Растачивание напроход | 75 | 25Н11 | 30 | 5 | Прокат | 45 | 600 | 2000 |
| 63 | Обтачивание напроход | 100 | 96h10 | 80 | 2,5 | Поковка | 18ХГТ | 700 | 2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Обтачивание в упор | 72 | 68 | 40 | 10 | Прокат | 40ХНМА | 800 | 2700 |
| 65 | Обтачивание в упор | 130 | 120 | 60 | 5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 66 | Растачивание в упор | 142 | 150Н9 | 140 | 2,5 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 67 | Растачивание напроход | 138 | 145 | 60 | 10 | ‒»‒ | CЧ18 | ‒ | 1900 |
| 68 | Обтачивание в упор | 140 | 132 | 80 | 5 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 69 | Обтачивание в упор | 135 | 127 9 | 100 | 2 | ‒»‒ | 35 | 500 | 1600 |
| 70 | Подрезка торца | 70 | 0 | =2 | 10 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2500 |
| 71 | Подрезка торца | 70 | 0 | =4 | 5 | Поковка | 35ХМ | 600 | 2000 |
| 72 | Отрезка | 65 | 0 | =5 | 5 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2200 |
| 73 | Подрезка торца | 100 | 40 | =3 | 5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 1900 |
| 74 | Обтачивание в упор | 95 | 89 | 72 | 5 | Поковка | 35ХГСА | 700 | 2500 |
| 75 | Обтачивание в упор | 110 | 102 10 | 90 | 2,5 | Отливка | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 76 | Растачивание в упор | 70 | 80 | 60 | 10 | Прокат | 12ХНЗА | 950 | 2800 |
| 77 | Подрезка торца | 40 | 25 | =1 | 5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 1800 |
| 78 | Подрезка торца | 120 | 0 | =3 | 2 | ‒»‒ | КЧ45‒6 | ‒ | 2400 |
| 79 | Обтачивание напроход | 130 | 125 | 850 | 10 | Прокат | 38ХМЮА | 1000 | 2800 |
| 80 | Отрезка | 40 | 0 | =4 | 5 | ‒»‒ | 45 | 650 | 2000 |
| 81 | Отрезка | 60 | 40 | =4 | 5 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2000 |
| 82 | Растачивание напроход | 62 | 70 | 50 | 4 | Поковка | 40Х | 700 | 2500 |
| 83 | Отрезка | 50 | 0 | =5 | 6 | Прокат | 38ХС | 800 | 2700 |
| 84 | Обтачивание в упор | 95 | 90 8 | 50 | 6 | Прокат | 45Х | 700 | 2500 |
| 85 | Обтачивание напроход | 105 | 100 | 400 | 10 | ‒»‒ | 38ХС | 800 | 2700 |
| 86 | Растачивание в упор | 92 | 98 | 30 | 5 | ‒»‒ | 20Х | 600 | 2000 |
| 87 | ‒»‒ | 32 | 36Н10 | 50 | 20 | Поковка | 35ХГСА | 850 | 2900 |
| 88 | Растачивание напроход | 95 | 98 | 50 | 10 | Отливка | КЧ37‒12 | ‒ | 1600 |
| 89 | Подрезка торца | 100 | 0 | =3 | 5 | ‒»‒ | СЧ21 | ‒ | 2400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | ‒»‒ | 108 | 50 | =3 | 5 | ‒»‒ | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 91 | Обтачивание напроход | 80 | 72 | 200 | 10 | Поковка | 40ХН | 700 | 2500 |
| 92 | Отрезка | 95 | 0 | =4 | 45 | Прокат | 30ХНВА | 1000 | 3000 |
| 93 | Обтачивание напроход | 20 | 18 10 | 400 | 2,5 | ‒»‒ | 35ХГСА | 850 | 2700 |
| 94 | Подрезка торца | 120 | 50 | =3 | 10 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 95 | Обтачивание в упор | 125 | 118 | 85 | 45 | Прокат | 20Х | 600 | 2000 |
| 96 | Растачивание напроход | 124 | 130Н10 | 80 | 42 | ‒»‒ | 30ХМА | 600 | 2200 |
| 97 | ‒»‒ | 138 | 145 | 40 | 10 | Поковка | 50Г | 650 | 2500 |
| 98 | Отрезка | 40 | 0 | =4 | 5 | ‒»‒ | 50Х | 700 | 2500 |
| 99 | ‒»‒ | 36 | 0 | =5 | 5 | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 100 | Обтачивание в упор | 102 | 95 | 480 | 10 | ‒»‒ | 20Х | 550 | 2000 |

5. Варианты контрольной работы № 2

5.1• Первая задача

Рассчитать режим резания при обработке отверстия в детали на станке 2HI35.

Условия обработки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные к первому вопросу работы № 2

| Пос‒ ледн. циф- ры № зач. книж ки | Вид обработки | Диаметр обр. данного отверстия, мм | Диаметр отверстия до обработки, мм | Длина обработки, мм | Ra, мкм | Тип заготовки | Марка обрабаты-ваемого материала | Ϭв, МПа | HB, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сверление | 10 | ‒ | 35 | 5 | Прокат | 45 | 600 | 2200 |
| 2 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 20 | 5 | Прокат | 2Х13 | 600 | 2000 |
| 3 | ‒»‒ | 20 | ‒ | 80 | 5 | Поковка | 45 | 600 | 2200 |
| 4 | ‒»‒ | 8 | ‒ | 40 | 2,5 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1900 |
| 5 | Зенкерование | 24 | 18 | 70 | 2,5 | Отливка | КЧ37‒12 | ‒ | 1600 |
| 6 | ‒»‒ | 32 | 24 | 65 | ‒»‒ | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 7 | ‒»‒ | 20 | 12 | 40 | ‒»‒ | Прокат | 65Г | 700 | 2500 |
| 8 | ‒»‒ | 15 | 10 | 80 | 5 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 9 | Развертывание | 40Н9 | 39Н10 | 50 | 1,6 | Отливка | КЧ33‒8 | ‒ | 1600 |
| 10 | ‒»‒ | 20Н7 | 19,2Н9 | 60 | 0,8 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 11 | Сверление | 8 | ‒ | 50 | 5 | Пред. обр. | 18ХГТ | 700 | 2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Сверление | 18 | ‒ | 40 | 2,5 | Прокат | 40ХН | 700 | 2500 |
| 13 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 40 | 2,5 | ‒»‒ | 65Г | 700 | 2400 |
| 14 | ‒»‒ | 27 | ‒ | 100 | 5 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 15 | Зенкерование | 40 | 34 | 80 | 2,5 | Отливка | КЧ‒35‒10 | ‒ | 1600 |
| 16 | ‒»‒ | 22 | 16 | 50 | 2 | Поковка | 40ХН | 700 | 2200 |
| 17 | ‒»‒ | 24 | 14 | 50 | 2 | Прокат | 1Х18Н9Т | 550 | 1800 |
| 18 | ‒»‒ | 50 | 40 | 40 | 2 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 19 | Развертывание | 50Н9 | 48Н10 | 50 | 1,6 | Отливка | СЧ15 | ‒ | 1600 |
| 20 | ‒»‒ | 50Н7 | 49Н9 | 50 | 0,63 | Пред. обр. | 40Х | 700 | 2500 |
| 21 | Сверление | 20 | ‒ | 40 | 5 | Пред. обр. | 20Х | 550 | 1800 |
| 22 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 80 | 5 | Прокат | 40ХН | 700 | 2500 |
| 23 | ‒»‒ | 5 | ‒ | 60 | 2,5 | Пред. обр. | 30 | 550 | 1800 |
| 24 | ‒»‒ | 15 | ‒ | 60 | 5 | Отливка | Л80 | 550 | 1800 |
| 25 | ‒»‒ | 30 | ‒ | 60 | 5 | Прокат | 45 | 600 | 2200 |
| 26 | Зенкерование | 45 | 38 | 50 | 2,5 | Отливка | СЧ12 | ‒ | 1700 |
| 27 | ‒»‒ | 38Н10 | 35 | 50 | 2 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 28 | ‒»‒ | 24 | 16 | 30 | 2,5 | ‒»‒ | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 29 | ‒»‒ | 20 | 13 | 40 | 5 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 30 | Развертывание | 20Н8 | 18Н9 | 30 | 1 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2200 |
| 31 | Сверление | 8 | ‒ | 50 | 5 | Пред. обр. | 35ХГСА | 800 | 2500 |
| 32 | Рассверливание | 52 | 25 | 60 | 2,5 | Прокат | 18ХГТ | 700 | 2400 |
| 33 | ‒»‒ | 35 | 25 | 70 | 5 | Поковка | 45 | 600 | 2200 |
| 34 | ‒»‒ | 30 | 20 | 100 | 5 | Отливка с коркой | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 35 | ‒»‒ | 24 | 12 | 100 | 4 | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 36 | Зенкерование | 60 | 50 | 50 | 2,5 | Поковка | 50Г | 700 | 2500 |
| 37 | ‒»‒ | 25 | 20 | 50 | 2 | Прокат | 35 | 600 | 2000 |
| 38 | ‒»‒ | 30 | 20 | 45 | 2,5 | Пред. обр. | 30ХГСА | 800 | 2500 |
| 39 | Развертывание | 48Н7 | 46Н9 | 50 | 0,6 | Поковка с коркой | Х12 | 750 | 2700 |
| 40 | ‒»‒ | 12Н7 | 11Н9 | 30 | 0,5 | Отливка с коркой | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 41 | Сверление | 8 | ‒ | 40 | 2,5 | Прокат | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 42 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 40 | 2 | Поковка | 50 | 650 | 2300 |
| 43 | ‒»‒ | 19 | ‒ | 25 | 2 | Отливка | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 44 | ‒»‒ | 20 | ‒ | 40 | 2,5 | Прокат | 1Х18Н9Т | 550 | 1800 |
| 45 | Рассверливание | 50 | 30 | 70 | 5 | Поковка | 40XH | 700 | 2500 |
| 46 | Зенкерование | 50 | 30 | 70 | 2,5 | Поковка | 9XС | 650 | 2500 |
| 47 | ‒»‒ | 30 | 20 | 50 | 2,5 | Отливка | АЛ2 | ‒ | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ‒»‒ | 44 | 35 | 60 | 2 | Пред. обр. | 20Х | 550 | 1800 |
| 49 | Развертывание | 20H7 | 19H8 | 30 | 0,8 | Отливка | СЧ18 | ‒ | 2200 |
| 50 | ‒»‒ | 16H8 | 15H10 | 30 | 0,63 | Пред. обр. | 45 | 600 | 2200 |
| 51 | Сверление | 6 | ‒ | 60 | 5 | Поковка | 40XH | 700 | 2300 |
| 52 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 60 | 4 | Прокат | 30 | 550 | 1800 |
| 53 | ‒»‒ | 10 | ‒ | 35 | 4 | ‒»‒ | 656 | 700 | 2500 |
| 54 | Сверление | 14 | ‒ | 30 | 5 | Прокат | Л62 | 300 | 1500 |
| 55 | Зенкерование | 24 | 16 | 30 | 2,0 | Поковка | У8 | 700 | 2500 |
| 56 | ‒»‒ | 29 | 20 | 10 | 2,0 | Отливка с коркой | 45Л | 650 | 2400 |
| 57 | ‒»‒ | 34 | 25 | 40 | 2,0 | Отливка | СЧ18 | ‒ | 2200 |
| 58 | Зенкерование | 44 | 35 | 10 | 5 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 59 | Развертывание | 18H8 | 16,5H10 | 10 | 1,25 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 60 | ‒»‒ | 12H7 | 11H9 | 20 | 0,8 | Отливка | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 61 | Сверление | 5 | ‒ | 40 | 5 | Поковка | 40Х | 650 | 2200 |
| 62 | ‒»‒ | 8 | ‒ | 40 | 2,5 | Прокат | 45 | 600 | 2000 |
| 63 | ‒»‒ | 18 | ‒ | 30 | 4 | Поковка | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 64 | Рассверливание | 40 | 25 | 30 | 2,5 | Прокат | 40ХНМА | 800 | 2700 |
| 65 | ‒»‒ | 30 | 20 | 35 | 2,5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 66 | ‒»‒ | 30 | 20 | 50 | 2,5 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 67 | Зенкерование | 40 | 25 | 40 | 2,0 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 1900 |
| 68 | ‒»‒ | 25 | 15 | 40 | 2,0 | Прокат | 20Х | 550 | 1800 |
| 69 | ‒»‒ | 20 | 15 | 90 | 2,5 | ‒»‒ | 35 | 500 | 1600 |
| 70 | Развертывание | 30H7 | 29,5H8 | 30 | 0,63 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2500 |
| 71 | Сверление | 8 | ‒ | 40 | 5 | Поковка | 35ХМ | 600 | 2000 |
| 72 | ‒»‒ | 10 | ‒ | 40 | 5 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2200 |
| 73 | ‒»‒ | 20 | ‒ | 40 | 3 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 1900 |
| 74 | ‒»‒ | 24 | ‒ | 16 | 2,5 | Поковка | 35ХГСА | 700 | 2500 |
| 75 | Зенкерование | 40 | 30 | 30 | 2,5 | Отливка | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 76 | ‒»‒ | 45 | 30 | 50 | 2,5 | Прокат | 12ХН3А | 950 | 2800 |
| 77 | ‒»‒ | 25 | 18 | 50 | 2,5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 1800 |
| 78 | ‒»‒ | 20 | 14 | 40 | 2,0 | ‒»‒ | КЧ45‒6 | ‒ | 2400 |
| 79 | Развертывание | 32H7 | 31H10 | 30 | 1,5 | Прокат | 38ХМЮА | 1000 | 2800 |
| 80 | ‒»‒ | 12H7 | 11H9 | 20 | 1,6 | ‒»‒ | 45 | 650 | 2000 |
| 81 | Сверление | 12 | ‒ | 30 | 5 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2000 |
| 82 | ‒»‒ | 15 | ‒ | 60 | 6 | Поковка | 40Х | 700 | 2500 |
| 83 | ‒»‒ | 8 | ‒ | 30 | 4 | Прокат | 38ХС | 800 | 2700 |
| 84 | Рассверливание | 50 | 40 | 50 | 6 | Прокат | 45Х | 700 | 2500 |
| 85 | ‒»‒ | 40 | 30 | 50 | 2,5 | ‒»‒ | 38ХС | 800 | 2700 |
| 86 | ‒»‒ | 45 | 30 | 20 | 2,5 | ‒»‒ | 20Х | 600 | 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | ‒»‒ | 25 | 15 | 40 | 2,5 | Поковка | 35ХГСА | 850 | 2900 |
| 88 | Зенкерование | 40 | 25 | 25 | 2,0 | Отливка | КЧ37‒12 | ‒ | 1600 |
| 89 | ‒»‒ | 15 | 10 | 30 | 2,0 | ‒»‒ | СЧ21 | ‒ | 2400 |
| 90 | ‒»‒ | 25 | 18 | 50 | 2,5 | ‒»‒ | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 91 | Развертывание | 25H8 | 24H10 | 50 | 1,6 | Поковка | 40ХН | 700 | 2500 |
| 92 | ‒»‒ | 8H7 | 7,2H9 | 15 | 0,63 | Прокат | 30ХНВА | 1000 | 3000 |
| 93 | Сверление | 25 | ‒ | 50 | 5 | Прокат | 35ХГСА | 850 | 2700 |
| 94 | ‒»‒ | 12 | ‒ | 50 | 5 | Отливка | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 95 | ‒»‒ | 14 | ‒ | 70 | 5 | Прокат | 20Х | 600 | 2000 |
| 96 | ‒»‒ | 4 | ‒ | 20 | 5 | ‒»‒ | 30ХМА | 600 | 2200 |
| 97 | Зенкерование | 30 | 22 | 50 | 2,5 | Поковка | 50Г | 650 | 2500 |
| 98 | ‒»‒ | 25 | 15 | 40 | 2,5 | ‒»‒ | 50Х | 700 | 2500 |
| 99 | ‒»‒ | 50 | 38 | 40 | 2,5 | Прокат | 40Х | 700 | 2500 |
| 100 | ‒»‒ | 18 | 12 | 30 | 2,5 | ‒»‒ | 20Х | 550 | 2000 |

5.2• Вторая задача

Рассчитать режим резания при фрезеровании деталей на станках мод. 6М12П и 6М825.

Условия обработки приведены в таблице 3.

Таблица 3– Данные ко второму вопросу работы № 2

| Последние цифры № зач. книж‒ки | Вид обрабатывае-мой поверхности | Тип фрезы | Ширина обрабатываемой поверхности, мм | Длина обработки, мм | Припуск, глубина паза, мм | Ra, мкм | Марка обрабатываемого материала | ϬВ, МПа | НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Плоскость | Торцевая | 100 | 300 | 4 | 2,5 | 45 | 600 | 2200 |
| 2 | ‒»‒ | ‒»‒ | 200 | 250 | 3 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2300 |
| 3 | ‒»‒ | ‒»‒ | 50 | 100 | 3 | ‒»‒ | 30 | 550 | 1800 |
| 4 | ‒»‒ | ‒»‒ | 80 | 100 | 2 | ‒»‒ | 65Г | 700 | 2500 |
| 5 | Паз | Концевая | 10 | 20 | 15 | 1,6 | Л62 | 300 | 1600 |
| 6 | ‒»‒ | ‒»‒ | 16 | 100 | 12 | 2,5 | У8 | 700 | 2500 |
| 7 | ‒»‒ | Дисковая | 20 | 120 | 16 | ‒»‒ | 45Л | 650 | 2400 |
| 8 | ‒»‒ | ‒»‒ | 24 | 100 | 20 | 2,0 | СЧ16 | ‒ | 2200 |
| 9 | Уступ | ‒»‒ | 30 | 100 | 2 | ‒»‒ | 20Х | 550 | 1800 |
| 10 | ‒»‒ | Концевая | 20 | 20 | 3 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 11 | Плоскость | Торцевая | 80 | 150 | 6 | 2,5 | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 12 | Плоскость | Торцевая | 70 | 150 | 5 | 2,0 | 40Х | 650 | 2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Плоскость | Торцевая | 150 | 200 | 3 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2000 |
| 14 | ‒»‒ | ‒»‒ | 90 | 100 | 5 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 15 | Паз | Дисковый | 12 | 40 | 20 | 2,5 | 40ХНМА | 600 | 2700 |
| 16 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 150 | 15 | 2,0 | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 17 | ‒»‒ | Концевой | 20 | 80 | 16 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 18 | ‒»‒ | ‒»‒ | 30 | 80 | 20 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 1900 |
| 19 | Уступ | ‒»‒ | 24 | 100 | 4 | 2,5 | 20Х | 550 | 1800 |
| 20 | ‒»‒ | Дисковый | 50 | 100 | 3 | 2,0 | 35Х | 500 | 2000 |
| 21 | Плоскость | Торцевая | 50 | 200 | 2 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2500 |
| 22 | ‒»‒ | ‒»‒ | 80 | 150 | 3 | ‒»‒ | 35ХМ | 600 | 2000 |
| 23 | ‒»‒ | ‒»‒ | 100 | 180 | 3 | 2,5 | 45 | 600 | 2200 |
| 24 | ‒»‒ | ‒»‒ | 120 | 150 | 4 | ‒»‒ | СЧ21 | ‒ | 1900 |
| 25 | Паз | Концевой | 16 | 150 | 20 | ‒»‒ | 35ХГСА | 700 | 2500 |
| 26 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 80 | 20 | ‒»‒ | К430‒6 | ‒ | 1600 |
| 27 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 100 | 30 | 2,0 | 12ХНЗА | 950 | 2800 |
| 28 | ‒»‒ | Дисковый | 10 | 120 | 14 | ‒»‒ | СЧ21 | ‒ | 1800 |
| 29 | Уступ | ‒»‒ | 25 | 100 | 2 | ‒»‒ | КЧ456 | ‒ | 2400 |
| 30 | ‒»‒ | Концевой | 25 | 80 | 4 | 2,5 | 38ХМЮА | 1000 | 2800 |
| 31 | Плоскость | Торцевая | 200 | 250 | 4 | 5 | 45 | 650 | 2200 |
| 32 | _‒»‒_ | _‒»‒_ | 120 | 150 | 3 | 4 | 45 | 650 | 2000 |
| 33 | ‒»‒ | _‒»‒_ | 80 | 150 | 3 | 4 | 40Х | 700 | 2500 |
| 34 | ‒»‒ | _‒»‒_ | 100 | 200 | 5 | 5 | 38ХС | 800 | 2700 |
| 35 | Паз | Дисковый | 10 | 100 | 20 | 2,0 | 45Х | 700 | 2500 |
| 36 | _‒»‒_ | _‒»‒_ | 12 | 100 | 16 | ‒»‒ | 38ХС | 800 | 2700 |
| 37 | _‒»‒_ | _‒»‒_ | 16 | 150 | 20 | ‒»‒ | 20Х | 600 | 2000 |
| 38 | ‒»‒ | _‒»‒_ | 16 | 80 | 25 | 2,5 | 35ХГСА | 850 | 2900 |
| 39 | Уступ | Концевой | 20 | 80 | 2 | ‒»‒ | К43712 | ‒ | 1600 |
| 40 | ‒»‒ | ‒»‒ | 30 | 45 | 4 | ‒»‒ | СЧ21 | ‒ | 2400 |
| 41 | Плоскость | Торцевая | 50 | 80 | 6 | 5 | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 42 | Плоскость | ‒»‒ | 70 | 170 | 3 | 5 | 40ХН | 700 | 2500 |
| 43 | ‒»‒ | ‒»‒ | 100 | 200 | 3 | 2,5 | 38ХНВА | 1000 | 3000 |
| 44 | ‒»‒ | ‒»‒ | 200 | 250 | 1 | 4 | 35ХГСА | 850 | 2700 |
| 45 | Паз | Концевой | 16 | 160 | 20 | 2,0 | СЧ21 | ‒ | 2000 |
| 46 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 80 | 18 | ‒»‒ | 20Х | 600 | 2000 |
| 47 | Паз | Концевой | 24 | 100 | 24 | ‒»‒ | 30ХМА | 600 | 2200 |
| 48 | ‒»‒ | Дисковый | 12 | 100 | 30 | ‒»‒ | 505 | 650 | 2500 |
| 49 | Уступ | ‒»‒ | 30 | 150 | 2 | 2,5 | 50Х | 700 | 2500 |
| 50 | ‒»‒ | ‒»‒ | 40 | 160 | 3 | ‒»‒ | 40Х | 700 | 2500 |
| 51 | Плоскость | Торцевая | 40 | 80 | 6 | ‒»‒ | 20Х | 550 | 2000 |
| 52 | ‒»‒ | ‒»‒ | 80 | 100 | 5 | ‒»‒ | 45 | 600 | 2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Плоскость | Торцевая | 180 | 300 | 2 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 54 | ‒»‒ | ‒»‒ | 250 | 500 | 4 | 5 | 40Х | 700 | 2500 |
| 55 | Паз | Концевой | 12 | 80 | 16 | 2 | 505 | 700 | 2500 |
| 56 | ‒»‒ | ‒»‒ | 10 | 80 | 5 | ‒»‒ | 35 | 600 | 2000 |
| 57 | ‒»‒ | ‒»‒ | 16 | 75 | 8 | ‒»‒ | 30ХГСА | 800 | 2500 |
| 58 | Уступ | ‒»‒ | 30 | 60 | 4 | 2,5 | Х12 | 750 | 2700 |
| 59 | ‒»‒ | ‒»‒ | 15 | 100 | 3 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 60 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 80 | 1 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 61 | Плоскость | Торцевая | 80 | 100 | 4 | ‒»‒ | 50 | 650 | 2300 |
| 62 | ‒»‒ | ‒»‒ | 180 | 200 | 5 | 5 | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 63 | ‒»‒ | ‒»‒ | 80 | 200 | 3 | 1,6 | 1Х18Н9Т | 550 | 1800 |
| 64 | ‒»‒ | ‒»‒ | 100 | 300 | 2 | 5 | 40ХН | 700 | 2600 |
| 65 | Уступ | Дисковой | 50 | 80 | 3 | 2,5 | 9ХС | 650 | 2500 |
| 66 | ‒»‒ | ‒»‒ | 40 | 100 | 1 | 1,6 | АЛ2 | ‒ | 500 |
| 67 | ‒»‒ | Концевой | 16 | 50 | 2 | 2 | 20Х | 550 | 1800 |
| 68 | Паз | ‒»‒ | 15 | 50 | 10 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 2200 |
| 69 | ‒»‒ | ‒»‒ | 15 | 60 | 8 | ‒»‒ | Ч5 | 600 | 2200 |
| 70 | ‒»‒ | Дисковой | 20 | 80 | 18 | ‒»‒ | 2Х13 | 600 | 2000 |
| 71 | Плоскость | Торцевая | 80 | 100 | 4 | 5 | 45 | 600 | 2200 |
| 72 | ‒»‒ | ‒»‒ | 100 | 200 | 2 | ‒»‒ | СЧ15 | ‒ | 1900 |
| 73 | ‒»‒ | ‒»‒ | 150 | 200 | 3 | ‒»‒ | КЧ37‒12 | ‒ | 1600 |
| 74 | ‒»‒ | ‒»‒ | 350 | 400 | 1 | ‒»‒ | 40Х | 700 | 2500 |
| 75 | Паз | Концевой | 10 | 80 | 12 | 2,5 | 655 | 700 | 2500 |
| 76 | ‒»‒ | ‒»‒ | 15 | 60 | 10 | 2 | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 77 | ‒»‒ | ‒»‒ | 16 | 70 | 8 | ‒»‒ | КЧ22‒8 | ‒ | 1600 |
| 78 | ‒»‒ | Дисковой | 24 | 90 | 20 | 2,5 | 20Х | 550 | 1800 |
| 79 | Уступ | ‒»‒ | 30 | 100 | 4 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2500 |
| 80 | ‒»‒ | Концевой | 14 | 25 | 2 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2500 |
| 81 | Плоскость | Торцевая | 80 | 180 | 3 | 5 | 655 | 700 | 2400 |
| 82 | Плоскость | Торцевая | 150 | 180 | 5 | 2 | СЧ15 | ‒ | 1800 |
| 83 | ‒»‒ | ‒»‒ | 200 | 300 | 3 | ‒»‒ | КЧ35‒10 | ‒ | 1600 |
| 84 | ‒»‒ | ‒»‒ | 50 | 300 | 1 | 2,5 | 40ХН | 700 | 2200 |
| 85 | Паз | Концевой | 16 | 80 | 16 | 1,6 | 1Х18Н9Т | 500 | 1600 |
| 86 | ‒»‒ | ‒»‒ | 12 | 70 | 12 | 2 | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 87 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 100 | 12 | ‒»‒ | СЧ15 | ‒ | 1600 |
| 88 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 50 | 5 | ‒»‒ | 40Х | 700 | 2500 |
| 89 | Уступ | Дисковой | 30 | 50 | 3 | 2,5 | 20Х | 550 | 1800 |
| 90 | ‒»‒ | ‒»‒ | 80 | 80 | 1 | ‒»‒ | 40ХН | 700 | 2500 |
| 91 | Плоскость | Торцевая | 80 | 100 | 5 | 2 | 30 | 550 | 1800 |
| 92 | ‒»‒ | ‒»‒ | 100 | 200 | 1 | 1,6 | 180 | 550 | 1700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Плоскость | Торцевая | 150 | 200 | 3 | 2 | 45 | 600 | 2200 |
| 94 | ‒»‒ | ‒»‒ | 250 | 500 | 4 | ‒»‒ | СЧ12 | ‒ | 1700 |
| 95 | Уступ | Концевой | 20 | 40 | 3 | ‒»‒ | СЧ18 | ‒ | 2000 |
| 96 | ‒»‒ | ‒»‒ | 1 | 80 | 2 | ‒»‒ | КЧ30‒6 | ‒ | 1600 |
| 97 | Паз | ‒»‒ | 10 | 100 | 12 | 2,5 | СЧ24 | ‒ | 2000 |
| 98 | ‒»‒ | ‒»‒ | 12 | 80 | 6 | ‒»‒ | СЧ24 | ‒ | 2200 |
| 99 | ‒»‒ | Дисковой | 12 | 70 | 16 | 2 | 35ХГСА | 800 | 2500 |
| 100 | ‒»‒ | ‒»‒ | 20 | 100 | 5 | ‒»‒ | 18ХГТ | 700 | 2400 |

6 Паспортные данные станков

Токарно‒винторезный станок модели 16K20

Мощность двигателя 10 кВт, к.п.д. станка 0,75. Частота вращения шпинделя (об/мин): 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Продольные подачи (мм/об): 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8. Поперечные подачи (мм/об): 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Максимальная осевая сила, допускаемая механизмом подачи 6000 Н.

Токарно‒винторезный станок мод. 1K62

Мощность двигателя 10 кВт, к.п.д. 0,75. Частота вращения шпинделя (об/мин): 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125;' 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. Продольные подачи (мм/об): 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,20; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,70; 0,78; 0,81; 0,95; 1,04; 1,14; 1,21...  Поперечные подачи (мм/об): 0,035; 0,037; 0,042; 0,048; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,30; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,6; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04;… Максимальная осевая сила,' допускаемая механизмом подач 3600 Н.

Вертикально‒сверлильный станок мод. 2H125

Мощность двигателя 1,8кВт; к.п.д. 0,8. Частота вращения шпинделя (об/мин): 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 2000. Подача (мм/об): 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6. Максимальная осевая сила, допускаемая механизмом подачи 9000 Н.

Вертикально‒сверлильный станок мод. 2H135

Мощность двигателя 4,5 кВт, к.п.д. 0,8. Частота вращения шпинделя (об/мин): 31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710;1000; 1440. Подача (мм/об): 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 . Максимальная осевая сила, допускаемая механизмом Подачи 15000H.

Вертикально‒фрезерный станок мод.6М12П; Горизонтально‒фрезерный станок мод. 6М82Г

Мощность двигателя 7 кВт; к.п.д. 0,8. Частота вращения шпинделя (об/мин):31,5; 40; 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 100U, 1250, 1600. Подачи стола продольные и поперечные (мм/мин): 25, 31,5; 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. Подача стола вертикальная (мм/чин): 8; 10,5; 13,3; 16,6; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400.

Содержание

Введение 	…………………………………………………………....4

1 Программа курса и вопросы для самопроверки   ……………………4

2 Рекомендуемая литература	…………………………………………..15

2.1 Основная литература………………………………………………...15.

2.2 Дополнительная литература………………………………………...15.

2.3 Литература для выполнения расчета режима резания…………….15

3 Указания по выполнению контрольных работ....................................15

4 Варианты контрольной работы № 1…………………………………..16

4.1 Первый вопрос………………………………………………………..16

4.2 Второй вопрос…………………………………………………………17

5 Варианты контрольной работы № 2	…………………………………...21

5.1 Первая задача………………………………………………………….21

5.2 Вторая задача………………………………………………………….24

6 Паспортные данные станков……………………………………………27

3

3

14

14

14

14

15

- 16 16 21 21 24 27

Евгений Эммануилович Фельдштейн

Михаил Лукич ЕРЕМЕНКО

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольных работ
по дисциплине «Теория резания»
для студентов заочного факультета
специальности, 0501

Редактор Л.В.Иванова

Подписано в печать 28. И. 85,

Формат 60x84 1/16. Бумага т.' № 2, Офс.печ.

Усл.печ.л. 1,2. Уч.‒изд.л. 1,0. Тир. 300. Зак. 51. Бесплатно.

Отпечатано на ротапринте БПИ. 220027. Минск, Ленинский пр., 65.